氙灯耐气候试验箱的技术参数

本设备是模拟和强化在自然气候中受到太阳光辐射、温度、湿度、凝露、雨淋等主要老化破坏的环境因素，观察和分析材料的变化情况。本试验箱用于做地面太阳辐射对设备和元件影响的试验，模拟环境的主要特性是地面上所观测到太阳光谱能量分布和与控制温度条件综合吸收能量的强度。

| 型 号 | SN-80 |
| --- | --- |
| 设备特点 | 具有光照,淋雨,温度,湿度,风等气候 |
| 工作室尺寸 | 950×950×850mm |
| 温度范围 | RT+10～80℃ |
| 温度均匀度 | ≤±2℃ |
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ |
| 湿度范围 | 75～98RH±3R.H |
| 降雨时间 | 0～99分钟，可调 |  |
| 降雨周期 | 0～240分钟，间隔（断）可调 |
| 光 源 | 水冷型全太阳能光谱长弧氙灯,寿命为1000小时 |
| 氙灯功率 | 6KW |
| 样品架转速 | 360°旋转1转/分钟 |
| 氙灯辐射强度 | 350-850nm550±10w/m² 或300～1800nm1200±20 w/m² |
| 弧心至试样距离 | 476～482mm |
| 暴晒/淋水周期 | 60min/12min,102min/18min可选 |
| 过 滤 器 | 255nm以下0，400～800nm90以上。 |
| 箱内空气流风速 | 1.2-1.5m/s |
| 控制系统 | 进口高精度温湿度控制仪,金钟默勒小型可编程控制器 |
| 循环系统 | 单循环,离心风机,分流式风道结构 |
| 内外材料 | 内胆为高级不锈钢板制成，外壳为SUS304＃不锈钢油发纹板 |
| 保护装置 | 电源用漏电断路装置、固态继电器过载短路保护、光源箱门联锁开关 控制回路过载短路保护、超温报警、接地、缺水保护 |